АНОТАЦІЯ

Антіпін Є.В. Технологія контактного стикового зварювання оплавленням залізничних рейок конверторного виробництва». – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня поданої доктора філософії за спеціальністю 132 – «Матеріалознавство» (13 – Механічна інженерія). – Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Київ, 2023.

Дисертаційна робота присвячена розробленні ефективної технології контактного стикового зварювання оплавленням термічнозміцнених залізничних рейок конверторного виробництва.

Експлуатаційні показники зварних стиків залізничних рейок є важливою складовою довговічності залізниць і регламентуються чинними вітчизняними і міжнародними стандартами. Нероз’ємне з’єднання рейок при виготовленні та укладанні в колію довгомірних рейкових плітей переважно виконується контактним стиковим зварюванням оплавленням (КСЗО). Провідні світові виробники залізничних рейок постійно удосконалюють рейкові сталі з метою збільшення показників твердості, опору крихкому руйнуванню, зносостійкості, зокрема у головці рейки. Перехід на киснево-конверторний спосіб виплавки рейкових сталей суттєво вплинув на зварюваність залізничних рейок. На залізницях України переважно використовуються термічнозміцнені рейки конверторного виробництва класу твердості 350HV30 марок сталей К76Ф, R350HT. Показники міцності та зносостійкості рейок забезпечуються за рахунок регламентованого розподілу твердості по перерізу рейки.

Забезпечення відповідності зварних стиків залізничних рейок вимогам національного стандарту ДСТУ EN 14587-2:2015 (EN 14587-2:2009, IDT), гармонізованого з відповідним європейським нормативним документом, обумовлює необхідність врахування енергетичних параметрів процесу КСЗО, які визначають термічні цикли при оплавленні та розподіл температур у зоні термічного впливу (ЗТВ) зварних стиків рейок. До теперішнього часу не визначений надійний алгоритм забезпечення відповідності зварних з’єднань рейок нормативним вимогам при зміні технологічних параметрів КСЗО і зовнішніх факторів (виробник рейок, марка сталі, стан рейкозварювальної машини, параметри дизель-генератора, якість підготовки торців рейок та інше). Тому, на практиці технологія КСЗО оптимізується дослідним шляхом для наявної партії залізничних рейок і умов виконання робіт, зокрема конкретних рейкозварювальної машини і дизель-генератора.

Актуальність теми дисертації полягала в необхідності наукового обґрунтування розроблення ефективної технології КСЗО залізничних рейок конверторного виробництва класу твердості 350HV30, яка забезпечить відповідність зварних стиків рейок вимогам чинних нормативних документів.

Мета роботи – розробити ефективну технологію контактного стикового зварювання оплавленням залізничних рейок конверторного виробництва, яка забезпечує відповідність зварних з’єднань рейок вимогам чинних стандартів.

Для досягнення мети роботи проводили розрахунково-експериментальне дослідження термічних циклів КСЗО і розподілу температур в зоні з’єднань, оцінку їх впливу на структуру та показники механічних властивостей зварних стиків залізничних рейок, на цій основі визначали діапазони зміни основних технологічних параметрів КСЗО залізничних рейок класу міцності 350HV30, при яких забезпечується відповідність зварних з’єднань вимогам чинних нормативних документів.

В роботі досліджено процес формування зварних з’єднань рейок при КСЗО, реалізований на стаціонарних та мобільних рейкозварювальних машинах К1000 і К922-1 розробки Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України. Розроблено математичні моделі та відповідні засоби комп’ютерної симуляції кінетики температурних полів при КСЗО залізничних рейок. Використано чисельне розв’язання нестаціонарного рівняння теплопровідності поряд із комплексом необхідних лабораторних вимірювань впливу технологічних параметрів зварювання на температурні цикли в рейках, що зварюються. Це дозволило врахувати мультифізичні процеси оплавлення торців рейок, визначити характерну теплову ефективність процесу КСЗО та підтвердити належну точність розрахунків на рівні 8 %.

У першому розділі проаналізовано вітчизняні та закордонні літературні джерела, в яких висвітлюються особливості рейкових сталей конверторного виробництва, сучасні способи нероз’ємного з’єднання залізничних рейок, вимоги чинних стандартів до зварних з’єднань залізничних рейок, визначено проблеми КСЗО рейок конверторного виробництва, обумовлені структурою основного металу. В цьому розділі обґрунтовано використання КСЗ пульсуючим оплавленням у якості базового процесу при розробленні ефективної технології зварювання сучасних залізничних рейок конверторного виробництва. Аналіз вимог чинних стандартів до зварних стиків рейок показує необхідність врахування енергетичних параметрів процесу КСЗО, які визначають термічний цикл і розподіл температури в зварних стиках рейок, обумовлюють швидкість охолодження в інтервалі температур перетворення аустеніту, визначають розподіл показників твердості в зоні з’єднання рейок. На основі аналізу літературних джерел визначено мету і завдання дисертаційної роботи.

Другий розділ присвячено характеристиці досліджуваних матеріалів, методів, устаткування і приладів для проведення досліджень. В роботі використовували розрахункові та експериментальні методи досліджень. Для проведення розрахункових досліджень використовували математичну модель нагрівання рейок при оплавленні та відповідні засоби комп’ютерної симуляції кінетики температурних полів при КСЗО залізничних рейок, розроблені спільно з відділом №34 ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. Експерименти по КСЗО проводили на рейкозварювальних машинах – стаціонарній К1000 та мобільній К922-1, оснащених системами контролю та управління, які забезпечують варіювання технологічними параметрами в широких межах.

У третьому розділі представлено результати розрахунково-експериментальних досліджень термічних циклів КСЗО і розподілу температур в зоні з’єднань рейок. Зокрема проведено розрахункову оцінку величини теплового коефіцієнта корисної дії (ККД) при КСЗ безперервним і пульсуючим оплавленням, наведено результати дослідження кінетики температурного поля при КСЗ пульсуючим оплавленням рейок, визначено вплив основних параметрів КСЗО на процеси нагрівання і охолодження зварних стиків рейок. У розділі 3 також обґрунтовано використання процесу КСЗО з програмною зміною в часі напруги джерела живлення, уточнено циклограму процесу КСЗ пульсуючим оплавленням, яка передбачає поетапну зміну значення U у визначених діапазонах. Розрахунковим шляхом визначено залежність мінімального HЗТВmin та максимального HЗТВmax значень ширини зони термічного впливу зварного з’єднання від тривалості процесу оплавлення tопл і величини енерговкладення Q. Встановлено, що при КСЗ пульсуючим оплавленням залізничних рейок типу Р65 (60E1) при збільшенні tопл в діапазоні від 50 до 140 с і величини енерговкладення Q від 9 до 18 МДж, значення HЗТВmin зростає від 16 до 22 мм, а значення HЗТВmax – від 36 до 54 мм.

Четвертий розділ присвячено розробленню ефективної технології КСЗО залізничних рейок конверторного виробництва. Визначено особливості мікроструктури основного металу (ОМ) рейок марок К76Ф і R350HT. Розрахунковим шляхом встановлено залежність швидкості охолодження W8/5 зварного з’єднання рейок типу Р65 (60E1) в інтервалі температур 800-500ºС від тривалості процесу оплавлення tопл і величини енерговкладення Q при КСЗО. Встановлено, що максимальне значення швидкості охолодження у зварному з’єднанні досягається по лінії з’єднання і змінюється від W8/5=8,7 до W8/5=2,4 ºС/с при збільшенні tопл. і Q в межах tопл = 50…140 с і Q=9…18 МДж. Визначено мінімальне значення тривалості процесу оплавлення tоплmin.=55 c і енерговкладення Qmin=9,72 МДж при КСЗО рейок типу Р65 (60E1) марок К76Ф і R350HT, при якому швидкість охолодження з’єднання в інтервалі температур 800-500ºС не перевищує W8/5=7,0 ºС/с, забезпечується відсутність у зоні з’єднання бейніту, мартенситу і формується перлітна структура різної дисперсності (перліт, сорбіт, троостит).

На основі результатів механічних випробувань, металографічних досліджень та вимірювання твердості визначено спільний діапазон зміни величини енерговкладення Q, в якому забезпечуються вимоги чинних нормативних документів для зварних стиків рейок марок К76Ф і R350HT, який становить Q=11,88-14,0 МДж.

У п’ятому розділі представлено результати розроблення експертної системи управління процесом КСЗО залізничних рейок, яка реалізує можливість прогнозування ширини зони термічного впливу (ЗТВ) з’єднань відповідно до вимог діючих нормативних документів. Показано, що прогнозування ширини ЗТВ при операційному контролі розширює можливості його застосування для КСЗО сучасних рейок конверторного виробництва. Розроблений алгоритм нечіткої логіки з розрахунком ширини ЗТВ по регресійній залежності дозволив збільшити точність і надійність операційного контролю процесу КСЗО в реальному часі. Для стабільного відтворення процесу КСЗО рейок та точного контролю величини енерговкладення, розроблені алгоритми та програми статистичної обробки даних. Показано, що проведення оцінки відповідності зварних стиків рейок нормативним вимогам за архівними даними процесу КСЗО рейок успішно реалізовано на рейкозварювальних підприємствах АТ «Українська залізниця».

Ключові слова: залізничні рейки, контактне стикове зварювання оплавленням, пульсуюче оплавлення, термічний цикл, зварне з’єднання, енерговкладення, перлітна структура.

ABSTRACT

Antipin Y.V. Technology of flash-butt welding of railway rails of converter production". – Qualifying scientific work on manuscript rights. Dissertation for obtaining the scientific degree of submitted Doctor of Philosophy in specialty 132 - "Materials Science" (13 - Mechanical Engineering). - E.O. Paton Electric Welding Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2023.

The dissertation is devoted to the development of an effective technology of flash-butt welding of heat-strengthened railway rails of converter production.

Operational indicators of welded joints of railway rails are an important component of the durability of railways and are regulated by current domestic and international standards. The non-separable joining of the rails during the manufacture and laying in the track of long-dimension rail plates is mainly performed by flash-butt welding. The world's leading manufacturers of railway rails are constantly improving rail steels in order to increase hardness, resistance to brittle fracture, and wear resistance, particularly in the rail head. The transition to the oxygen-converter method of smelting rail steels significantly affected the weldability of railway rails. On the railways of Ukraine, heat-strengthened rails manufactured by converters of the hardness class 350HV30 of steel grades K76F, R350HT are mainly used. Indicators of strength and wear resistance of the rails are provided due to the regulated distribution of hardness along the cross-section of the rail.

Ensuring compliance of welded joints of railway rails with the requirements of the national standard DSTU EN 14587-2:2015 (EN 14587-2:2009, IDT), harmonized with the relevant European regulatory document, necessitates taking into account the energy parameters of the FBW process, which determine thermal cycles during flashing and temperature distribution in the heat affected zone (HAZ) of rails welded joints. Until now, no reliable algorithm has been developed to ensure the compliance of welded rail joints with regulatory requirements when changing the technological parameters of FBW and external factors (rail manufacturer, steel grade, condition of the rail welding machine, diesel generator parameters, quality of rail end preparation, etc.). Therefore, in practice, the FBW technology is optimized experimentally for the available batch of railway rails and the conditions of work, in particular, the specific rail welding machine and diesel generator.

The relevance of the dissertation topic was the need for a scientific justification for the development of an effective technology of FBW railway rails of converter production of hardness class 350HV30, which will ensure compliance of welded rail joints with the requirements of current regulatory documents.

The purpose of the work is to develop an effective technology of flash-butt welding of railway rails of converter production, which ensures compliance of welded rail joints with the requirements of standards in force.

In order to achieve the purpose of the work, a computational and experimental study of the thermal cycles of FBW and temperature distribution in the joint zone was carried out, an assessment of their influence on the structure and mechanical properties of welded joints of railway rails was carried out, on this basis, the ranges of changes in the main technological parameters of FBW of railway rails of strength class 350HV30 were determined , which ensure compliance of welded joints with the requirements of current regulatory documents.

The paper examines the process of forming welded joints of rails at FBW, implemented on stationary and mobile rail welding machines K1000 and K922-1 developed by the E.O. Paton Electric Welding Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine. Mathematical models and corresponding means of computer simulation of the kinetics of temperature fields at the FBW of railway rails have been developed. The numerical solution of the non-stationary heat conduction equation was used along with a set of necessary laboratory measurements of the influence of welding technological parameters on temperature cycles in the welded rails. This made it possible to take into account the multiphysical processes of rail end flashing, to determine the characteristic thermal efficiency of the FBW process, and to confirm the proper accuracy of calculations at the level of 8%.

In the first section, domestic and foreign literary sources are analyzed, which highlight the features of rail steels of converter production, modern methods of non-separable joining of railway rails, the requirements of current standards for welded joints of railway rails, the problems of FBW of rails of converter production, caused by the structure, are determined base metal. In this section, the use of FBW by pulsed flashing as a basic process in the development of an effective technology for welding modern railway rails of converter production is substantiated. The analysis of the requirements of the current standards for welded rail joints shows the need to take into account the energy parameters of the FBW process, which determine the thermal cycle and temperature distribution in the welded rail joints, determine the cooling rate in the austenite transformation temperature range, and determine the distribution of hardness indicators in the rail joint zone. Based on the analysis of literary sources, the purpose and tasks of the dissertation work are determined.

The second section is devoted to the characteristics of researched materials, methods, equipment and devices for conducting research. Calculation and experimental research methods were used in the work. To carry out calculation studies, we used a mathematical model of the heating of rails during flashing and the corresponding means of computer simulation of the kinetics of temperature fields at FBW of railway rails, developed jointly with department No. 34 of the E.O. Paton Electric Welding Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine. Experiments on FBW were carried out on rail welding machines - stationary K1000 and mobile K922-1, equipped with control and management systems that provide variations in technological parameters within wide limits.

The third section presents the results of computational and experimental studies of the thermal cycles of FBW and temperature distribution in the area of rail joints. In particular, a calculated estimate of the value of the thermal efficiency coefficient (Efficiency) was carried out during continuous and pulsed flashing of FBW, the results of the study of the kinetics of the temperature field at FBW with pulsed flashing of rails were given, the influence of the main parameters of FBW on the processes of heating and cooling of welded joints of rails was determined. section 3 also substantiates the use of the FBW process with a program change in time of the voltage of the power source, specifies the cyclogram of the FBW process by pulsed flashing, which provides for a stepwise change in the value of U in the specified ranges. The dependence of the minimum HЗТВmin and the maximum HЗТВmax values of the width of the heat affected zone of the welded joint on the duration of the flashing process of topl and the amount of energy input Q was determined by calculation. It was established that in case of pulsed flashing of railway rails of the P65 (60E1) type with an increase of topl in the range from 50 to 140 s and the amount of energy input Q from 9 to 18 MJ, the value of HЗТВmin increases from 16 to 22 mm, and the value of HЗТВmax - from 36 to 54 mm.

The fourth section is devoted to the development of an effective technology of FBW railway rails of converter production. The peculiarities of the microstructure of the base metal (BM) of rails of the K76F and R350HT grades have been determined. The dependence of the cooling rate W8/5 of the welded joint of rails of the P65 (60E1) type in the temperature range of 800-500ºС on the duration of the topl flashing process and the amount of energy input Q at FBW was determined by calculation. It was established that the maximum value of the cooling rate in the welded joint is reached along the joint line and changes from W8/5=8,7 to W8/5=2,4 ºС/s with increasing topl and Q within topl = 50...140 s and Q=9...18 MJ. The minimum value of the duration of the flashing process toplmin=55 s and energy input Qmin=9,72 MJ was determined for FBW rails of the P65 (60E1) type K76F and R350HT grades, at which the cooling rate of the joining in the temperature range of 800-500ºС does not exceed W8/5 =7,0 ºС/s, the absence of bainite and martensite in the joint zone is ensured and a pearlite structure of different dispersion (perlite, sorbite, troostite) is formed.

Based on the results of mechanical tests, metallographic studies and hardness measurements, a common range of changes in the amount of energy input Q was determined, which meets the requirements of current regulatory documents for welded joints of K76F and R350HT rails, which is Q=11.88-14.0 MJ.

The fifth section presents the results of the development of an expert system for management of the FBW process of railway rails, which implements the possibility of predicting the width of the heat affected zone (HAZ) of joints in accordance with the requirements of current regulatory documents. It is shown that the prediction of the width of the HAZ during operational control expands the possibilities of its application for FBW of modern rails of converter production. The developed algorithm of fuzzy logic with the calculation of the HAZ width according to the regression dependence made it possible to increase the accuracy and reliability of the operational control of the FBW process in real time. Algorithms and programs for statistical data processing have been developed for the stable reproduction of the FBW rail process and precise control of the amount of energy input. It is shown that the assessment of compliance of rail welded joints with regulatory requirements based on archival data of the FBW process of rails was successfully implemented at the rail welding enterprises of JSC "Ukrainian Railway".

Key words: railway rails, flash-butt welding, pulsed flashing, thermal cycle, welded joint, energy input, pearlite structure.

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації

- Кучук-Яценко, С., Швец, В., Дидковский, А., Антипин Е., Капитанчук, Л., (2013). Дефекты соединений высокопрочных рельсов, выполненных контактной стыковой сваркой оплавлением. Автоматическая сварка. (9),  3–9. (Журнал включено до переліку наукових фахових видань ВАК).

- Кучук-Яценко, С., Швец, В., Дидковский, А., Антипин Е., (2016). Влияние неметаллических включений рельсовой стали на формирование сварного соединения. Автоматическая сварка. (5-6), 28–32 (Журнал включено до переліку наукових фахових видань ВАК).

- Кучук-Яценко, С., Дидковский, А., Швец, В., Руденко, П., Антипин, Е., (2016). Контактная стыковая сварка высокопрочных рельсов современного производства. Автоматическая сварка. (5-6), 7–16 (Журнал включено до переліку наукових фахових видань ВАК).

- Кучук-Яценко, С., Руденко, П., Гавриш, В., Дидковский, А., Антипин, Е., (2016). Статистическое управление процессом контактной стыковой сварки рельсов. Двухуровневая система управления. Автоматическая сварка. (5-6), 17–20 (Журнал включено до переліку наукових фахових видань ВАК)..

- Kuchuk-Yatsenko, S., Shvets, V., Didkovsky, A., Rudenko, P., Antipin, E., (2016). Flash-butt welding of high-strength rails. Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering. (528), 40–47.

- Руденко, П., Гавриш, В., Кучук-Яценко, С., Дидковский, А., Антипин, Е., (2017). Влияние параметров процесса стыковой контактной сварки оплавлением на прочностные характеристики стыков железнодорожных рельсов. Автоматическая сварка. (5-6), 87–90 (Журнал включено до переліку наукових фахових видань ВАК).

- Kuchuk-Yatsenko, S., Didkovsky, A., Antipin, E., Shvets, V., Wojtas, P., Kozłowski, A., (2017). Real-time operational control in information management system for flash-butt welding of rails. Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering. (529), 35–42.

- Кучук-Яценко, С., Миленин, А., Великоиваненко, Е., Дидковский, А., Антипин, Е., (2018). Математическое моделирование процесса нагрева металла при контактной стыковой сварке непрерывным оплавлением. Автоматическая сварка. (10), 3–10 (Журнал включено до переліку наукових фахових видань ВАК).

- Кучук-Яценко, С., Антіпін, Є., Дідковський, О., Швець, В., Кавуніченко, О., (2020). Оцінка якості зварних з`єднань високоміцних залізничних рейок сучасного виробництва з урахуванням вимог українського та європейського стандартів. Автоматическая сварка. (7), 3–11 (Журнал включено до переліку наукових фахових видань ВАК).

- Kuchuk-Yatsenko, S., Rudenko, P., Gavrish, V., Didkovsky, A., Antipin, Y. та Ziakhor, I., (2020). Operational control as a means of the evaluation of quality of welded connections for flash-butt welding of modern high-strength steels. Science and Innovation. 16, 72–78 (Журнал входить до міжнародної науковометричної бази даних SCOPUS, Q3).

- Кучук-Яценко, С., Руденко, П., Дідковський, О., Антіпін, Є., (2021). Операційний контроль процесу контактного стикового зварювання залізничних рейок методом пульсуючого оплавлення. Автоматическая сварка. (5), 8–14 (Журнал включено до переліку наукових фахових видань ВАК).

- Руденко, П., Зяхор, І., Дідковський, О., Антіпін, Є., (2022). Програма статистичного контролю процесу контактного стикового зварювання оплавленням залізничних рейок. Автоматичне зварювання. (11), 28–35 (Журнал включено до переліку наукових фахових видань ВАК). Режим доступу: doi: 10.37434/as2022.11.04

- Швець, В., Зяхор, І., Дідковський, О. та Антіпін, Є., (2023). Дослідження структури з’єднань рейок марки R260МN при контактно-стиковому зварюванні. Автоматичне зварювання. (1), 3–10 (Журнал включено до переліку наукових фахових видань ВАК). Режим доступу: doi:10.37434/as2023.01.01.

- Швець, В., Дідковський, О., Антіпін, Є., Зяхор, І., Капітанчук, Л., Qichen, W., (2022). Особливості мікроструктури зʼєднань заевтектоїдної рейкової сталі марки AREAL-136HE-X при контактно-стиковому зварюванні.  Автоматичне зварювання. (3), 26-33 (Журнал включено до переліку наукових фахових видань ВАК). doi: https://doi.org/10.37434/tpwj2022.03.04

- Зяхор, І., Антіпін, Є., Дідковський, О., Кавуніченко, О., Левчук, А., Шило, Ю., Truska Yan., (2023). Сучасні технології зварювання залізничних рейок (огляд). Автоматичне зварювання . (5), 5–17 (Журнал включено до переліку наукових фахових видань ВАК). Режим доступу: doi: https://doi.org/10.37434/as2023.04.01

- Машина для контактного стикового зварювання рейок, (2022). Винахідники: І. Зяхор, М. Коваль, Є. Дідковський, А., Левчук, Ю. Шило, О., Антіпін, А., та ін. Патент на корисну модель, Україна №151797 Опубл. 14.09.2022.

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації

- Антипин, Е., Дидковский, А., Кавуниченко, А., Гущин, К. Проблемы свариваемости высокопрочных рельсов производства комбината «Азовсталь» марки К76Ф. У: Матеріали 8-ї Між-нар. конф. молодих учених та спеціалістів, 20 травня 2015, Київ, Україна. с. 22.

- Антіпін, Є., Кавуніченко, О. Розробка алгоритму контролю якості зварних з`єднань при контактному стиковому зварюванні оплавленням сучасних високоміцних сталей. У.  Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Проблеми зварювання та споріднених технологій», 17 вересня 2019, Коблево, Україна. с. 15.

- Антіпін, Є., Дідковський, О., Зяхор, І., Кавуніченко, О. Технологія контактного стикового зварювання оплавленням залізничних рейок високої та надвисокої зносостійкості. У: Матеріали 11 міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне забезпечення якості і технологічних процесів та систем», 26 травня 2021, Чернігів, Україна. с. 72.

- Кучук-Яценко, С., Руденко, П., Дідковський, О., Антіпін, Є. Операційний контроль процесу контактного стикового зварювання залізничних рейок методом пульсуючого оплавлення. У: Матеріали міжнародної конференції «Сучасні технології з’єднання матеріалів», 31 травня 2021, Київ, Україна. с. 27.

- Кучук-Яценко, С., Руденко, П., Дідковський, О., Левчук, А. Математичне моделювання процесу нагріву металу при контактному стиковому зварюванні безперервним оплавленням. У: Матеріали міжнародної конференції «Сучасні технології з’єднання матеріалів», 31 травня 2021, Київ, Україна. с. 33.

- Руденко, П., Антіпін, Є., Дідковський, О., Зяхор, І., Кавуніченко, О., та ін. Система контролю і управління процесом контактного стикового зварювання оплавленням залізничних рейок на основі штучного інтелекту У. Матеріали 21-ї міжнародної науково-практичної конференції  «Якість, стандартизація, контроль: теорія та практика» 06-10 вересня 2021 р., м. Одеса. 76-79

- Антіпін, Є., Руденко, П., Дідковський, О. Контроль і регулювання електричних параметрів контактного стикового зварювання оплавленням (КЗСО) в системі управління процесом. У: Матеріали міжнародної конференції «Сучасні технології з’єднання матеріалів», 31 травня 2021, Київ, Україна. с. 34.

- Руденко, П., Антіпін, Є., Дідковський, О., Зяхор, І., Кавуніченко, О. Контроль відповідності якості зварних з’єднань залізничних рейок вимогам діючих стандартів. У: Матеріали 21-ї міжнародної науково-практичної конференції «Якість, стандартизація, контроль: теорія та практика», 6 вересня 2021, Одеса, Україна. с. 72–76.

- Руденко, П., Зяхор, І., Дідковський, О., Антіпін, Є., Шило, Ю. Міжнародні стандарти у програмі статистичного контролю процесу контактного стикового зварювання оплавленням (КСЗО) залізничних рейок. У: Якість, стандартизація, контроль: теорія та практика: Матеріали 22-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 5 жовтня 2022, Київ, Україна. с. 51–55.

- Antipin, E., Ziakhor, I., Didkovsky, O., Kavunichenko, O. Technologies of flash-butt welding of modern rails based on pulsating flashing process. У: Матеріали 22-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Інженерія поверхні та реновація виробів», 15 червня 2022, Київ, Україна. с. 3–7.

- Антіпін, Є., Зяхор, І., Дідковський, О., Кавуніченко, О., Левчук, А., Шило, Ю., (2023). Технологія контактного стикового зварювання оплавленням термічнозміцнених рейок. У. Матеріали XIІІ міжнародної науково-практичної конференції. 25 - 26 травня 2023 р., Чернігів. Україна, с. 91-92. Режим доступу: doi: http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/28253

- Антіпін, Є., Зяхор, І., Міленін, О., (2023). Розрахунково-експериментальне дослідження термічних циклів контактного стикового зварювання оплавленням залізничних рейок. У. Матеріали 23-ї міжнародної науково-технічної конференції. 20–22 червня 2023 р. м. Київ. с. 92-94.